海南省第三批低挥发性有机物含量油墨油漆涂料产品目录

| 序号 | 报告编号 | 产品名称 | 型号规格 | 商标 | 相关标准VOCs含量要求 | VOCs含量检测值 | 生产企业名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STD-20230904-041S-5 | 200柔韧型防水涂料 | 防水涂料-挥发固化型 JS防水涂料 III | 东方雨虹 | ≤10g/L | 未检出（＜2g/L） | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 省外品牌 |
| 2 | STD-20230904-041S-4 | 蓝色金典净味超柔防水涂料 | 防水涂料-水性 JS防水涂料 II | 东方雨虹 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 | 省外品牌 |
| 3 | STD-20230904-041S-6 | Y200全优柔性防水涂料 | 防水涂料-水性 III | 科顺 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 省外品牌 |
| 4 | STD-20230912-004S-11 | 柔韧型彩色防水涂料 | 16kg/桶 Ⅲ型 | / | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 三棵树涂料股份有限公司 | 省外品牌 |
| 5 | STD-20230912-004S-6 | 200柔性型防水涂料 | 18kg III型 质量比 液：粉：水=10:25：（0-1.0） | 雨虹 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 省外品牌 |
| 6 | STD-20230912-004S-7 | Y200全优柔性防水涂料、绿色 | 柔性III型 质量比 液：粉=1:2.27 | 科顺 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 佛山市科顺建筑材料有限公司 | 省外品牌 |
| 7 | STD-20230912-004S-8 | K11高弹柔韧型（绿色） | 20kg 双组份 | 千业 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 广州虹安建材有限公司 | 省外品牌 |
| 8 | STD-20230912-004S-9 | JS聚合物复合防水浆料 | 20kg 单组份 | 德安密 | ≤100g/L | 未检出（＜2g/L） | 广州德新美建材科技有限公司 | 省外品牌 |
| 9 | STD-20230912-004S-5 | K11柔韧防水浆料 | 18kg 双组份 | 德安密 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 广州德新美建材科技有限公司 | 省外品牌 |
| 10 | STD-20230912-004S-10 | JS复合防水涂料 | 20kg III型 | 牛元 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 上海牛元工贸有限公司 | 省外品牌 |
| 11 | STD-20230904-041S-7 | 批乐宝防霉耐水腻子(内墙涂料) | 一般型 15kg/袋 | 立邦 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 12 | STD-20230904-041S-8 | 抗粉化刮墙腻子(内墙涂料) | 20kg/袋 一般型 | 美巢 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 美巢集团股份公司 | 省外品牌 |
| 13 | STD-20230904-041S-9 | SNN600B-THK 康家耐潮腻子(内墙涂料) | 一般型 15kg/袋 | 三棵树 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 海南恒翔佳节能科技有限公司 | 本省品牌 |
| 14 | STD-20230912-004S-31 | 德高批得爽底层耐水腻子(内墙涂料) | 20kg/袋 耐水型 | 德高 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 德高（广州）建材有限公司 | 省外品牌 |
| 15 | STD-20230912-004S-28 | 内墙耐水环保腻子粉(内墙涂料) | 普通型 15±0.5kg | 高斯傅 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 海南高斯傅建材有限公司 | 本省品牌 |
| 16 | STD-20230912-004S-29 | 固康防霉耐水腻子(内墙涂料) | 12.5kg±0.5kg N型 |  | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 海南固康新型环保材料有限公司 | 本省品牌 |
| 17 | STD-20230912-004S-27 | 内墙涂料（腻子粉）(内墙涂料) | 15kg/袋 Y型 | 三棵树 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 海南恒翔佳节能科技有限公司 | 本省品牌 |
| 18 | STD-20230912-004S-30 | 德高净味防潮防霉面层耐水腻子(内墙涂料) | 20kg 普通型 | 德高 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 德高（广州）建材有限公司 | 省外品牌 |
| 19 | STD-20230912-004S-26 | 自然美内墙腻子王(内墙涂料) | 15±0.5kg | 美宙 | ≤10g/kg | 未检出（＜1g/kg） | 海口康宝丽建筑材料有限公司 | 本省品牌 |
| 20 | QZJ2023HG0125 | 内墙耐水环保腻子(内墙涂料) | 20±0.5kg/袋 | / | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 海口二叶实业有限公司 | 本省品牌 |
| 21 | QZJ2023HG0128 | 内墙环保腻子(内墙涂料) | 15kg/袋 | / | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 昌江石碌润发腻子粉厂 | 本省品牌 |
| 22 | QZJ2023HG0129 | 富强抗裂腻子(内墙涂料) | 11±0.5kg/袋 | / | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 昌江石碌豪奔腻子粉厂 | 本省品牌 |
| 23 | QZJ2023HG0187 | 环保腻子粉内墙专用(内墙涂料) | 18±0.5kg/袋 | / | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 昌江石碌家旺涂料厂 | 本省品牌 |
| 24 | QZJ2023HG0191 | 康绿源精装内墙腻子(内墙涂料) | 25kg±0.5kg/袋 | 康绿源 | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 海南美佳达建筑节能科技有限公司 | 本省品牌 |
| 25 | QZJ2023HG0192 | 外墙防潮光面腻子(外墙涂料) | 12.5kg/袋 | 易施高 | ≤10g/kg | 未检出（1 g/kg） | 海口易施高建材有限公司（委托方） | 本省品牌 |
| 26 | QZJ2023HG0205 | 高级外墙腻子(外墙涂料) | （20±0.5）kg/袋 | / | ≤10（g/kg） | 未检出（1 g/kg） | 儋州那大恒业涂料厂 | 本省品牌 |
| 27 | QZJ2023HG0235 | 一双鸽外墙腻子粉(外墙涂料) | 13±0.5kg/袋 | 一双鸽 | ≤10（g/kg） | 未检出（1 g/kg） | 三亚一双鸽建材有限公司 | 本省品牌 |
| 28 | QZJ2023HG0236 | 内墙环保耐水腻子(内墙涂料) | 15kg/袋 | 康吕 | ≤10（g/kg） | 未检出（1 g/kg） | 三亚荔枝沟康利涂料厂 | 本省品牌 |
| 29 | STD-20230912-004S-24 | 田园美外墙抗碱通用底漆(外墙涂料) | 20kg/桶 WDQ-C-Ⅰ | / | ≤80g/L | 43.2g/L | 三棵树涂料股份有限公司 | 省外品牌 |
| 30 | STD-20230912-004S-25 | 仿石专用透明底漆(外墙涂料) | 5kg/桶 WDQ-S-Ⅰ | 嘉宝莉 | ≤80g/L | 未检出（＜2g/L） | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 省外品牌 |
| 31 | STD-20230918-003S-6 | 立邦庄园耐候外墙专用底漆(外墙涂料) | 20kg/桶 WDQ-C-Ⅱ | / | ≤80g/L | 11.8g/L | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 32 | STD-20230918-003S-7 | 宜必佳靓白专配底漆(外墙涂料) | 20kg/桶 WDQ-C-Ⅱ | 嘉宝莉 | ≤80g/L | 15.3g/L | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 省外品牌 |
| 33 | STD-20230918-003S-8 | 优逸外墙底漆(外墙涂料) | 15L/桶 WDQ-C-Ⅱ | 多乐士 | ≤80g/L | 34.0g/L | 阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 34 | STD-20230918-003S-4 | 保丽居通用外墙底漆(外墙涂料) | 15L （外墙 I 型成膜型） | 多乐士 | ≤80g/L | 39.9g/L | 阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 35 | STD-20230918-003S-10 | 多功能环保封闭抗碱底漆(外墙涂料) | 20kg | 祥庭 | ≤80g/L | 未检出（＜2g/L） | 深圳市森欧诺装饰材料有限公司 | 省外品牌 |
| 36 | STD-20230918-003S-5 | ZGD6013田园美外墙抗碱通用底漆(外墙涂料) | 20kg 外墙 I型 成膜型 | 三棵树 | ≤80g/L | 10.4g/L | 三棵树涂料股份有限公司 | 省外品牌 |
| 37 | STD-20230918-003S-11 | 外墙抗碱底漆(外墙涂料) | 20kg | 亿孚漆 | ≤80g/L | 未检出（＜2g/L） | 深圳市森欧诺装饰材料有限公司 | 省外品牌 |
| 38 | STD-20230918-003S-9 | 立邦专业外墙乳胶漆通用底漆(外墙涂料) | 20kg WDQ-C-II | 立邦 | ≤80g/L | 9.13g/L | 立邦装饰材料(广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 39 | STD-20230904-041S-11 | 净味120 2合1内墙乳胶漆(内墙涂料) | 面漆 5升/桶 | 立邦 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 40 | STD-20230904-041S-10 | 净味佳益白内墙乳胶漆(内墙涂料) | 面漆 WY2580G 17L/桶 | / | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 威士伯涂料（广东）有限公司 | 省外品牌 |
| 41 | STD-20230912-004S-17 | 第三代真时丽内墙乳胶漆(内墙涂料) | 24kg/桶 水性墙面涂料 内墙涂料 | / | ≤50g/L | 10.9g/L | 三棵树涂料股份有限公司 | 省外品牌 |
| 42 | STD-20230912-004S-12 | 净味120 2合1内墙乳胶漆（A+）(内墙涂料) | 5升/桶 水性墙面涂料 内墙涂料 | 立邦 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 43 | STD-20230912-004S-13 | 家丽安净味3合1白漆(内墙涂料) | 5L/桶 水性内墙涂料 | 多乐士 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 44 | STD-20230912-004S-18 | 白小纯水漆(内墙涂料) | 24kg/桶 水性内墙涂料 |  | ≤50g/L | 10.5g/L | 恒昌涂料（惠阳）有限公司 | 省外品牌 |
| 45 | STD-20230912-004S-19 | 净味速易涂墙面漆(内墙涂料) | 20kg/桶 水性内墙涂料 | 嘉宝莉 | ≤50g/L | 10.6g/L | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 省外品牌 |
| 46 | STD-20230912-004S-20 | 净味永丽佳白漆(内墙涂料) | 20kg 水性内墙涂料 | 悠居/多乐士 | ≤50g/L | 19.2g/L | 阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 47 | STD-20230912-004S-14 | 白附美纳米水漆(内墙涂料) | JSN-1706 6KG 内墙涂料 | 佳士利 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 广东佳士利纳米新材料有限公司 | 省外品牌 |
| 48 | STD-20230912-004S-15 | 雅时利内墙乳胶漆(内墙涂料) | 17L/内墙 | 雅士利 | ≤50g/L | 未检出（＜2g/L） | 雅士利涂料（苏州）有限公司 | 省外品牌 |
| 49 | STD-20230912-004S-16 | 优致内墙漆白漆(内墙涂料) | 20Kg/内墙漆 |  | ≤50g/L | 24.3g/L | 阿克苏诺贝尔漆油（广州）有限公司 | 省外品牌 |
| 50 | QZJ2023HG0224 | 内墙面漆(内墙涂料) | 23kg/桶 | / | ≤50g/L | 16（g/L） | 海南艾德新材料科技有限公司 | 本省品牌 |
| 51 | STD-20230904-041S-1 | 爱普生原装墨水补充装 | 672 水性油墨（喷墨印刷油墨） |  | ≤30% | 20.7% | 爱普生（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 52 | STD-20230904-041S-2 | 爱普生原装墨水补充装 | 70mL Y 002 水性油墨（喷墨印刷油墨） |  | ≤30% | 25.8% | 爱普生（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 53 | STD-20230904-041S-3 | 墨水瓶 | 890 水性喷墨印刷油墨 | Canon | ≤30% | 19.1% | 佳能（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 54 | STD-20230918-042S-1 | 墨水瓶 | 890M 水性喷墨印刷油墨 | Canon | ≤30% | 23.6% | 佳能（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 55 | STD-20230918-042S-2 | 墨水瓶 | 890C 水性喷墨印刷油墨 | Canon | ≤30% | 25.3% | 佳能（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 56 | STD-20230918-042S-3 | 爱普生原装墨水补充装 | 127ml BK 002 水性油墨 喷墨印刷油墨 |  | ≤30% | 28.3% | 爱普生（中国）有限公司 | 省外品牌 |
| 57 | STD-20230918-042S-4 | 连供墨水 | 100ml 水性油墨 喷墨印刷油墨 | 另色鬼 | ≤30% | 29.1% | 厦门道达科技有限公司 | 省外品牌 |

注明：本次公布低挥发性有机物含量油墨、油漆、涂料产品目录57个， 省内外品牌33个， 生产企业35家。其中省内品牌13个， 生产企业14家； 省外品牌20个， 生产企业21家。